江动智造科技有限责任公司

2026年铸造用废钢检验使用管理

暂行办法

公司铸造部不断增加中、高端铸件的外销比例，对所使用的主材废钢提出更加严格的要求，结合当前废钢管理的实际情况以及存在的一些问题，特制定本办法。

- 2026年采购废钢的类别：

2026年只采购使用以下两种规格的废钢：

- 一级废钢，即纯工业废钢（低锰）；

- 二级一类废钢，即纯工业废钢（二级一类）。

- 两种废钢的规格及要求：

- 两种废钢只是合金含量有所差别，要求均不得含有沙土、油污、塑料、橡胶、木材等非金属垃圾，不得含有油漆涂层、贴塑膜及轻度以上锈蚀，不得含有彩钢瓦、油漆桶等异物，不得含有自行车钢管及轮辐钢丝、桌椅等家具的薄壁管状支撑物等生活废钢，不得含有易燃易爆物品及内腔有杂质的管状剪切物和封闭器皿等物品。

1.1  一级废钢由非合金低碳钢的废钢构成，并特指低锰废钢,如100%块度符合要求，堆积密度较大便于加料的板料，冲子等或100%由单一冷板打成的压块，并严禁含有合金成分过大材料（如铝、铬、锌、镍等，含铁≥99.4%，详见化学成分要求）不允许不同成分规格的废钢混杂供货（不超过5种以上成分差异明显的），锰含量低于0.2%。

1.2  一级废钢主要用于公司球铁件（如QT400、QT450铸件）。一级废钢压块必须由低碳钢板冲压打包而成，内部严禁混有不符合要求的材料等，且强度满足脱落试验不散架。

1.3  二级一类废钢由结构材料、冲锻余料、冷板压块、堆积密度较大便于加料的板料等构成，应选用普通碳素钢或低合金钢，并严禁含有合金成分较大材料（如铝、铬、锌、镍等，），不允许混杂供货（不超过8种以上成分差异明显的），锰含量≤0.6%（含锰超标的，组成成分单一的经评审后定置存放）。

1.4  二级一类废钢视其成分状况，主要用于灰铁件和部分QT500、QT600等铸件。

- 技术要求

- 2.1废钢的化学成分应符合下表的规定：

| 类型 | C/% | S、P/% | Mn/% | 微量元素/% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Al | Cu | Cr | Ni | Mo | Ti | V | Pb | Sn |
| 一级废钢 | ＜0.3 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.05 | ＜0.2 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.001 | ＜0.001 |
| 二级一类废钢 | ＜2.0 | ≤0.05 | /≤0.6 | ≤0.03 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.06 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.03 | ＜0.001 | ＜0.001 |

- 注：锰在0.2~0.4可用于QT500-7、QT600-3。

- 2.2各等级、类型废钢的外形尺寸、单件重量、表面质 量应符合下表的规定：

| 等级 | 外形尺寸、重量及表面质量要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构成 | 长度/mm | 厚度/mm | 单重/Kg | 非金属夹杂物 | 锈蚀度 | 图片 |
|  | 100%板料 | ≤400 | ≥5 | 2-30 | ≤0.1% | 少量 (≤10%)表面轻微粉点状浮锈，无成片状深度锈蚀 |  |
| 一级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 纯冲子 | 冲子品种单一，厚度不得低于3mm，成份单一。 |  |  | ≤0.1% | 完全金属光泽，表面无锈蚀 |  |
|  | 100%压块 | 对角线长度：≤520mm 密度：≥1800Kg/m3 冷板厚度≥0.5 |  |  | ≤0.1% | 完全金属光泽，表面无锈蚀 |  |
| 二级一类 | 100%压块 | 对角线长度：≤520mm 密度：≥1800Kg/m3 冷板厚度≥0.5 |  |  | ≤0.1% | 完全金属光泽，表面无锈蚀 |  |
|  | 结构材料（角钢，槽钢、工字钢钢管等）、冲锻余料，等 | 20－500 | ≥2mm | 1-20 | ≤0.1% | 非压块类允许少量 (≤10%)表面轻微粉点状浮锈，无成片状深度锈蚀。 |  |

三、废钢的检验

1、废钢供货前，使用部门至少于供货日期前一天的上午10点前，在公司废钢供货计划微信群发布需求信息。供货方必须确保其所供每车次废钢的规格和化学成分符合我公司质量要求，我公司采购部和使用部门组织相关人员定期或不定期到供货方废钢场地实地考察，协同供货方指定其场地可供废钢和不可供废钢，供货方必须遵守双方现场达成共识的约定。

2、废钢检验由质量部检查，使用部门参与。检验员必须执行先抽样检查，打光谱，确认判定合格后，经检验员同意后才可下货。出现不合格项次，执行正常报批流程。由质量部经理根据情况组织采购、铸造技术到现场共同判定，达成共识，则按共同意见签字确定。如不能达成共识，则汇报上级领导处理。其供货图片、等级判断、扣重数量、降级接受等检查结果由检验员当日汇总给来料检验负责人，形成报表。

3、废钢检验的具体要求：

3.1外观检查按本规定2.2条款执行；

3.2化学成分检查按本规定2.1条款执行；

3.3对于一级废钢， Mn、Cr、Al及其它规定的合金含量不得超标，规定的成分一致性必须符合要求，如果成分超标，或成分一致性不符合一级废钢要求，但符合二级一类废钢要求，则可以降等接受为二级一类废钢，达不到二级一类废钢要求的，则予以退货，并处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

3.4对于以二级一类废钢， Mn、Cr、Al及其它规定的合金含量也不得超标，规定的成分一致性必须符合要求，达不到二级一类废钢要求的，则予以退货，并处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

- 3.5化学成分及合金元素的取样和检测：

- 3.5..1对于废钢成分检查的取样：卸货前，根据每车次废钢供货的规格种类，每种取一件，卸货后，发现有明显不同种类的废钢，需进一步抽样检查，抽样需覆盖80%以上种类；

- 3.5.2所有废钢，除状态明显的型材、较厚板料外均需检查，冷板料及压块等成分不清楚的采用直读光谱仪检测，需要时用化学分析法化验五大常规元素，当成分检测结果不符合要求而供货方有异议时，应3倍重新取样检测，如依然不合格，作降级或退货处理，检测费用50元/件由供货方承担，如符合一级废钢或二级一类废钢要求的，则予以接受。如退货，则处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

3.6压块的检验要求：

3.6.1对压块实施抽检切开检查，检查频次为每车抽一块。不得有夹渣或其他异物，发现有异常，则报批。

3.6.2对熔炼过程中出现压块异常现象，则加大压块的抽查频次，对异常批连续抽检10块进行解剖检查，有异常的则报批。发现有夹渣或夹有其他禁用材料的，处罚1000元。

四、  责任追溯

1、 因供方混入违禁品造成的设备损坏，铁水损失等，由供方全额承担；因废钢中混有合金钢、废铝等，造成铸件缺陷的，根据实际统计质量损失，全额对供方进行质量索赔。

2、压块中恶意混入油漆涂层压块（同种板材，少量油漆压块的不予处罚），彩钢瓦压块等不符合要求的，情节严重的处罚供方500元/次。

3、混有超大尺寸，易将炉体破坏的钢块，情节严重的处罚供方500元/次，如造成实际损失的，则全额对供方进行索赔。

4、不得有明显杂质，灰尘，出现明显杂质、灰尘的处罚至少200公斤/车（灰尘、杂质≥0.1%），太多（灰尘、杂质≥0.5%）的作退货处理，并处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

5、整车废钢锈蚀比例超过15%的直接退货，并处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

6、废钢种类超过8种的直接退货，不作验收，并处罚200元/次。影响当日产量的，则追加处罚1000元/次。

江动智造质量部

2026年2月5日

编制：         审核：          会签：                批准：